门诊部墙面油漆、玻璃隔断、塑料靠墙扶手施工技术要求

一、墙面油漆

- 油漆品牌：采用“立邦”或与此相当的品牌。

- 施工工艺：要求专业防潮防霉，符合医疗机构设施标准，高度1.2米，色调由根据业主提供。基层处理、第一遍满刮腻子、磨光、第二遍满刮腻子、磨光、封底漆、第一遍乳胶漆、磨光、第二遍乳胶漆、清扫

- 施工工艺具体要求：

a、 对基层的要求：

（1）、基层的碱度PH值应在10以下，含水率应在8%和10%以下。  （2）、基层表面应平整，阴、阳角及角线应密实，轮廓分明。  （3）、基层应坚固，如有空鼓、酥松、起泡、起砂、空洞、裂缝等缺陷，应进行处理。  （4）、表面应无油污、灰尘、溅沫、及砂浆流痕等物。

b、 基层处理方法：

（1）、清理  1》、用清扫工具清扫灰尘及其他附着物。  2》、砂浆溅物及流痕等用铲刀、钢丝刷清理干净。  3》、用5%——10%的氢氧化钠水溶液清洗油污及脱模剂等污垢，然后用清水冲洗干净。  4》、空鼓、酥松、起皮、起砂等用铲刀清理，再用清水冲洗，后再进行修补。  （2）、找平与修补  1》、空鼓：用无齿锯切割，后进行修补。  2》、缝隙：细小的裂缝，根据不同的部位，采用不同的腻子嵌平，干后用砂纸打平；大的裂缝，应将裂缝部位凿成“V”形缝隙，清扫干净做一层防水层，再嵌填防水密封膏，干后用水泥砂浆找平，干燥后用砂纸打平。

3》、孔洞：基层表面3mm以下的孔洞，可用聚合物水泥砂浆找平；3 mm以上的孔洞应用水泥砂浆找平，干后砂纸打平。  4》、表面不平或接缝错位：先将凸出部位凿平，采用水泥砂浆找平，干后打磨找平。  5》、露筋：将露出钢筋头的周围混凝土凿除10mm左右，将钢筋头除去，再用水泥砂浆找平，后用砂纸打磨找平。

C、满刮腻子

(1)表面清扫后，用水与醋酸乙烯乳胶（配合比为10：1）的稀释溶液将腻子调制适合稠度，用它将墙面麻面、蜂窝、洞眼、残缺处填补好，腻子干透后，先用开刀将多余腻子铲平整，然后用粗砂纸打平整。

(2)第一遍刮腻子及打磨：当室内涂装面较大的缝隙填补平整后，使用批嵌工具满刮乳胶腻子一遍。所有微小砂眼及收缩裂缝均需满刮，以密实、平整、线角棱边整齐为度。同时，应一刮顺一刮的沿着墙面横刮，不得漏刮，接头不得留槎，注意不要玷污门窗及其它物。腻子干透后，用1号砂纸裹着平整小木板，将腻子渣及高低不平处打磨平整，注意用力均匀，保护棱角。磨后用清扫工具清理干净。

(3)第二遍满刮腻子及打磨：第二遍满刮腻子方法同第一遍腻子，但要求此遍腻子与前遍腻子刮抹方向互相垂直，即应沿着墙面竖刮，将墙面进一步满刮及打磨平整、光滑为止。    第一遍涂料：第一遍涂料涂刷前必须将基层表面清理干净，涂刷时宜用排笔，涂刷顺序一般是从上到下，从左到右，先横后竖，先边线、棱角、小面后大面。阴角处不的有残余涂料，阳角不得裹棱。

(4)复补腻子：第一遍涂料干后，应普遍检查一遍，如局部有缺陷应局部复补涂料腻子一遍，并用牛角刮刀刮抹，以免损伤涂料漆膜。

(5)磨光：复补腻子干透后，应用细砂纸浆将涂料面打磨平滑，注意用力轻而匀，且不得磨穿漆膜，磨后将表面清扫干净。

d、第二遍涂料涂刷及磨光方法同第一遍。

e、第三遍涂料：其涂刷顺序和第一遍相同，要求表面更美观细腻，必须使用排笔涂刷。大面积涂刷时应多人配合流水作业，互相衔接。

二、玻璃隔断

- 玻璃品牌采用“新福星”，不锈钢采用“奋安”或与此相当的品牌；

- 根据设计要求的钢化玻璃、不锈钢龙骨（60×120㎜）、玻璃胶、橡胶垫和各种压条。2）紧固材料：膨胀螺栓、射钉、自攻螺丝、木螺丝和粘贴嵌缝料，应符合设计要求。3）玻璃规格：12㎜厚，长宽根据工程设计要求确定。4）质量要求：钢化玻璃规格尺寸允许偏差为Ｌ≤1000－3㎜，钢化玻璃的厚度及其允许偏差为±0.8。5）采作绿色铝塑板。

玻璃隔断参考图例

三、塑料靠墙扶手

1、材料性能要求：（一）面板材质：高密度无铅聚氯乙烯（LEAD-FREE PVC）聚合体制造之挤压面板。 (二) 防撞性能：所有防撞面板的材料需根据ASTM-F476-76 标准测试(测试重量为99.2磅),测试后外表材质须无碎裂变化，承包商须检附测试报告以供查验后方可施工。(三) 耐燃性：防撞面板须经CNS 6485耐燃性试验测试通过，在移开火源后5 秒内可自然熄减，承包商须检送测试报告以供查验后方可施工。(四) 耐磨性：防撞面板材料需根据ASTM  D4060

标准测试，在测试后不得超过0.25g。(五) 耐污性：防撞面板材料需通过根据ASTM D1308标准测试，对常见之弱酸或弱碱污染可以清水擦拭干净。(六) 抗菌性：防撞面板材料需根据ASTM G21标准测试，在28℃温度下培养28天后表面无任何霉菌生长现象，以达无菌空间。承包商并须检附测试告以供查验后方可施工。(七) 配件须为原制造厂所供应之整组产品，承包商不得另行以他种配件进行混合组装，防撞扶手固定支架配件须为可拆式固定锁件，以利日后维修、保养及清洗时拆装。

2、材料规格

(一) 防撞扶手：1. 面板须为以无铅聚氯乙烯（ LEAD-FREE PVC）制造，厚度须为2.0㎜以上。2. 铝合金底座须以6063-T5铝挤型制造，厚度须为1.8 mm以上。3. 支架为活动式可拆式固定锁件。4. 面板端边与收头可附加Vinyl合成塑料垫片(选购)，以利密合。(二) 防撞护栏：1.

面板须为以无铅聚氯乙烯（LEAD-FREE PVC）制造，厚度须为2.0㎜以上。2. 缓冲垫须为以无铅聚氯乙烯（LEAD-FREE PVC）制造的合成塑料垫。3. 铝合金底座片须以 6063-T5铝挤型制造厚度须为2.5mm以上。4. 面板端边与收头可附加Vinyl合成塑料垫片(选购)，以利密合。(三)

防撞护角：1. 面板须为以无铅聚氯乙烯（ LEAD-FREE PVC）制造，厚度须为2.0㎜以上。2.

固定底座须为以无铅聚氯乙烯（ LEAD-FREE PVC）制造或以6063-T5铝挤型制造之底座。

3、品牌采用“劳恩”或与此相当的品牌；

防撞扶手参考图例