学生宿舍床架改造材质要求

C间  两连三人位学生公寓床 平面图

品目一：C间 两连三人位学生公寓床（256架）

(两连三人位学生公寓床组合图)

品名：C间 两连三人位学生公寓床       规格：3934*900 *2132

材质说明：

1、整体尺寸：3934mm*900mm*2132mm，下层内空高度 1700mm。

2、全部采用国家标准钢，所有钢制部件表面均要求除锈、酸洗、磷化等除锈措施。

3、高频焊接，外层采用聚酯环氧粉末喷涂，表面无尘无痕，颜色为灰白色。表面波纹均匀一致，无脱焊，虚焊，焊穿、焊瘤等现象，床体采用卡式连接(三卡扣式安装，增强牢固)。

4、铁架部件用料详细参数

床立柱	弧形钢管（不能开口）66*66*1.5mm(管子规格大小可大于上述相应尺寸，但不得小于)

床横梁	L 形钢管 30*70*60mm，厚度 1.5mm(管子规格大小可大于上述相应尺寸，但不得小于)

床板支架	方管 30*30*1.2mm(管子规格大小可大于上述相应尺寸，但不得小于)

立柱支撑条	方管 30*30*1.2mm(管子规格大小可大于上述相应尺寸，但不得小于)

床护栏	方管 20*20*1.0mm(管子规格大小可大于上述相应尺寸，但不得小于)

床梯	方管 25*25*1.2mm(管子规格大小可大于上述相应尺寸，但不得小于)

床踏板	花纹板、防滑脱

蚊帐架                   圆管19*1.2mm(管子规格大小可大于上述相应尺寸，但不得小于)

保护套（顶、脚）橡胶套

5、床头端护栏采用床立柱钢管一体折弯而成，弧形转接避免出现锐角， 能有效防止学生头部磕碰。也可以用铝合金配件。

6、床板可为杉木板，厚度≧20mm；也可为中空吹塑，厚度≧18mm具有表面平整，无毛刺，持久耐用不变形不变色，不受气候影响等特点。提供甲醛检测报告。

7、木质家具采用环保优质 E1 级多层板制作。桌面为≧25mm板材，其余为≧18mm。板材的露边处采用优质PVC同色封边条加热熔胶进行封边，保证产品受冷、受热均不会脱落。提供甲醛检测报告。

8、面板和正视板件的翘曲度不得大于 3mm，平整度不得大于 2mm；电脑桌面应按规范设有电脑通线孔。柜门的分缝不得大于 2mm。

9、五金配件应采用优质或国内名牌五金件。抽屉锁均采用挂锁锁扣，铰链应启闭灵活、无异常、经久耐用，能开闭十万次以上；提供铰链开闭检测报告。

品目二：C间 两连三人位学生公寓床 书桌图（256架）

品名：C间 两连三人位学生公寓床   书桌图       规格：1930*600*1680

材质说明：

书桌立柱钢管采用52×52×R20×1.5mm异形管制作(管子规格大小可大于上述相应尺寸，但不得小于)，书桌立柱主管转角采用圆弧防撞设计，防止学生碰头，防护安全。桌横梁采用方管30*30*1.2mm(管子规格大小可大于上述相应尺寸，但不得小于)，所有钢材经酸洗磷化防锈处理，静电粉末喷塑。

木制部分采用E1级多层板制作，桌面为≧25mm板材，其余为≧18mm板材。板材的露边处采用优质PVC同色封边条加热熔胶进行封边，保证产品受冷、受热均不会脱落。面板和正视板件的翘曲度不得大于 3mm，平整度不得大于 2mm；电脑桌面应按规范设有电脑通线孔。柜门的分缝不得大于 2mm。

五金配件应采用优质或国内名牌五金件。抽屉锁均采用挂锁锁扣，铰链应启闭灵活、无异常、经久耐用，能开闭十万次以上；

品目三：C间 两连三人位学生公寓床 公寓椅（768张）

品名：C间 两连三人位学生公寓床  公寓椅      规格：  260×360×440mm(椅子）

公寓椅说明：

1、椅面规格： 260×360mm(规格大小可大于上述相应尺寸，但不得小于)，采用≥18mm的多层板压制而成，加耐磨层,椅面四边采用抗老化PP塑料无缝注塑封边一次性成型，按照人体工程学原理进行设计，椅面性能抗外力冲击强度更强，以及良好的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗氧化性，经水滴试验无渗透，完美地长期保护椅面及椅面四边四角，美观与坚固兼备。

2、椅腿/椅脚：椅腿与椅脚为直角支撑，椅腿与椅脚采用椭圆铝管，铝管尺寸为37×68×1.8mm(管子规格大小可大于上述相应尺寸，但不得小于), 椅脚铝管尺寸为30x60×1.8mm((管子规格大小可大于上述相应尺寸，但不得小于)四端配置高强度增强尼龙外套，并用有倒钩技术功能，以防脱落。椅腿和椅脚成直角焊接，牢固可靠。

工艺要求：

1、外观：表面不允许有裂纹、破损、明显修补痕迹，明显色差等缺陷；边缘平整圆滑，无分层；外表和内表以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。

2、平整度：螺丝安装应紧固，桌椅着地应平稳不得有倾斜摇摆现象。

3、涂装：所有外露金属件表面喷塑前进行抛丸打砂工艺处理，再高压静电喷塑，涂层与金属表面的附着力强，不易腐蚀和脱落，涂装件不得有明显的气泡、流痕、漏底、皱皮和其它损伤。漆膜的附着力，硬度，耐冲击力均达到国家标准。

品目四：C间 两连三人位学生公寓床 更衣柜及置物架（126组）

品名：C间 两连三人位学生公寓床  更衣柜     规格：  900×500×2000mm(更衣柜）   3000×500×600（置物架）

更衣柜说明：

采用≧0.6mm冷轧钢板制作，钢板经酸洗磷化防锈处理，表面静电粉末喷塑，柜内配活动层板，柜锁为挂锁，内置拉手。

涂装：所有外露金属件表面喷塑前进行抛丸打砂工艺处理，再高压静电喷塑，涂层与金属表面的附着力强，不易腐蚀和脱落，涂装件不得有明显的气泡、流痕、漏底、皱皮和其它损伤。漆膜的附着力，硬度，耐冲击力均达到国家标准。

置物架说明：

采用国家标准钢，所有钢制部件表面均要求除锈、酸洗、磷化等除锈措施。承重梁为L形钢管30*70*60mm厚度 ≧1.5mm(管子规格大小可大于上述相应尺寸，但不得小于);支架为	方管20*30*1.2mm(管子规格大小可大于上述相应尺寸，但不得小于)；

涂装：所有外露金属件表面喷塑前进行抛丸打砂工艺处理，再高压静电喷塑，涂层与金属表面的附着力强，不易腐蚀和脱落，涂装件不得有明显的气泡、流痕、漏底、皱皮和其它损伤。漆膜的附着力，硬度，耐冲击力均达到国家标准。

品目五：C间 两连三人位学生公寓床 床下柜（256组）

品名：C间 两连三人位学生公寓床  床下柜     规格： 1860×600×450mm

床下柜说明：

采用≧0.6mm冷轧钢板制作，钢板经酸洗磷化防锈处理，表面静电粉末喷塑，柜子为三节滑轨抽屉柜，内置拉手。

涂装：所有外露金属件表面喷塑前进行抛丸打砂工艺处理，再高压静电喷塑，涂层与金属表面的附着力强，不易腐蚀和脱落，涂装件不得有明显的气泡、流痕、漏底、皱皮和其它损伤。漆膜的附着力，硬度，耐冲击力均达到国家标准。

A楼6人间 平面图

品目六：A楼 两连四人位学生公寓床（33架）

品名：A楼 两连四人位学生公寓床       规格：3934*2132*900

材质说明：

1、整体尺寸：3934mm*900mm*2132mm。

2、全部采用国家标准钢，所有钢制部件表面均要求除锈、酸洗、磷化等除锈措施。

3、高频焊接，外层采用聚酯环氧粉末喷涂，表面无尘无痕，颜色为灰白色。表面波纹均匀一致，无脱焊，虚焊，焊穿、焊瘤等现象，床体采用卡式连接(三卡扣式安装，增强牢固)。

4、铁架部件用料详细参数

床立柱	弧形钢管（不能开口）66*66*1.5mm(管子规格大小可大于上述相应尺寸，但不得小于)

床横梁	L 形钢管 30*70*60mm，厚度 1.5mm(管子规格大小可大于上述相应尺寸，但不得小于)

床板支架	方管 30*30*1.2mm(管子规格大小可大于上述相应尺寸，但不得小于)

立柱支撑条	方管 30*30*1.2mm(管子规格大小可大于上述相应尺寸，但不得小于)

床护栏	方管 20*20*1.0mm(管子规格大小可大于上述相应尺寸，但不得小于)

床梯	方管 25*25*1.2mm(管子规格大小可大于上述相应尺寸，但不得小于)

床踏板	花纹板、防滑脱

蚊帐架                   圆管19*1.2mm(管子规格大小可大于上述相应尺寸，但不得小于)

保护套（顶、脚）橡胶套

5、床头端护栏采用床立柱钢管一体折弯而成，弧形转接避免出现锐角， 能有效防止学生头部磕碰。也可以用铝合金配件。

6、床板可为杉木板，厚度大于20mm；也可为中空吹塑，厚度18mm具有表面平整，无毛刺，持久耐用不变形不变色，不受气候影响等特点。提供甲醛检测报告。

品目七：A楼 上下铺学生公寓床（33架）

品名：A楼 上下铺公寓床       规格：2000*2132*900

材质说明：

1、整体尺寸：2000mm*900mm*2132mm。

2、全部采用国家标准钢，所有钢制部件表面均要求除锈、酸洗、磷化等除锈措施。

3、高频焊接，外层采用聚酯环氧粉末喷涂，表面无尘无痕，颜色为灰白色。表面波纹均匀一致，无脱焊，虚焊，焊穿、焊瘤等现象，床体采用卡式连接(三卡扣式安装，增强牢固)。

4、铁架部件用料详细参数

床立柱	弧形钢管（不能开口）66*66*1.5mm(管子规格大小可大于上述相应尺寸，但不得小于)

床横梁	L 形钢管 30*70*60mm，厚度 1.5mm(管子规格大小可大于上述相应尺寸，但不得小于)

床板支架	方管 30*30*1.2mm(管子规格大小可大于上述相应尺寸，但不得小于)

立柱支撑条	方管 30*30*1.2mm(管子规格大小可大于上述相应尺寸，但不得小于)

床护栏	方管 20*20*1.0mm(管子规格大小可大于上述相应尺寸，但不得小于)

床梯	方管 25*25*1.2mm(管子规格大小可大于上述相应尺寸，但不得小于)

床踏板	花纹板、防滑脱

蚊帐架                   圆管19*1.2mm(管子规格大小可大于上述相应尺寸，但不得小于)

保护套（顶、脚）橡胶套

5、床头端护栏采用床立柱钢管一体折弯而成，弧形转接避免出现锐角， 能有效防止学生头部磕碰。也可以用铝合金配件。

6、床板可为杉木板，厚度大于20mm；也可为中空吹塑，厚度≧18mm具有表面平整，无毛刺，持久耐用不变形不变色，不受气候影响等特点。提供甲醛检测报告。

品目八：A楼 两连四人位学生公寓 书桌图（33组）

品名：A楼 两连四人位学生公寓   书桌图       规格：3000*700*760 （书桌抽屉为双向抽屉）

材质说明：

书桌立柱钢管采用52×52×R20×1.5mm异形管制作(管子规格大小可大于上述相应尺寸，但不得小于)，书桌立柱主管转角采用圆弧防撞设计，防止学生碰头，防护安全。桌横梁采用方管30*30*1.2mm(管子规格大小可大于上述相应尺寸，但不得小于)，所有钢材经酸洗磷化防锈处理，静电粉末喷塑。

木制部分采用E1级多层板制作，桌面为≧25mm板材，其余为≧18mm板材。板材的露边处采用优质PVC同色封边条加热熔胶进行封边，保证产品受冷、受热均不会脱落。面板和正视板件的翘曲度不得大于 3mm，平整度不得大于 2mm；

五金配件应采用优质或国内名牌五金件。抽屉锁均采用挂锁锁扣；

品目号九：A楼 学生公寓椅（198张）

品名：A楼 公寓椅      规格：  260×360×440mm(椅子）

公寓椅说明：

1、椅面规格： 260×360mm，采用≥18mm的多层板压制而成，加耐磨层,椅面四边采用抗老化PP塑料无缝注塑封边一次性成型，按照人体工程学原理进行设计，椅面性能抗外力冲击强度更强，以及良好的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗氧化性，经水滴试验无渗透，完美地长期保护椅面及椅面四边四角，美观与坚固兼备。

2、椅腿/椅脚：椅腿与椅脚为直角支撑，椅腿与椅脚采用椭圆铝管，铝管尺寸为37×68×1.8mm(管子规格大小可大于上述相应尺寸，但不得小于), 椅脚铝管尺寸为30x60×1.8mm(管子规格大小可大于上述相应尺寸，但不得小于)四端配置高强度增强尼龙外套，并用有倒钩技术功能，以防脱落。椅腿和椅脚成直角焊接，牢固可靠。提供铝合金证明材料或验收时随机切割一张验证。

工艺要求：

1、外观：表面不允许有裂纹、破损、明显修补痕迹，明显色差等缺陷；边缘平整圆滑，无分层；外表和内表以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。

2、平整度：螺丝安装应紧固，桌椅着地应平稳不得有倾斜摇摆现象。

3、涂装：所有外露金属件表面喷塑前进行抛丸打砂工艺处理，再高压静电喷塑，涂层与金属表面的附着力强，不易腐蚀和脱落，涂装件不得有明显的气泡、流痕、漏底、皱皮和其它损伤。漆膜的附着力，硬度，耐冲击力均达到国家标准。

品目号十：A楼六位学生公寓  更衣柜及置物架（33组）

品名：A楼六人位学生公寓  更衣柜     规格：  900×500×2000mm(更衣柜）   3850×500×600（置物架）

更衣柜说明：

采用≧0.6mm冷轧钢板制作，钢板经酸洗磷化防锈处理，表面静电粉末喷塑，柜内配活动层板，柜锁为挂锁，内置拉手。

涂装：所有外露金属件表面喷塑前进行抛丸打砂工艺处理，再高压静电喷塑，涂层与金属表面的附着力强，不易腐蚀和脱落，涂装件不得有明显的气泡、流痕、漏底、皱皮和其它损伤。漆膜的附着力，硬度，耐冲击力均达到国家标准。

置物架说明：

采用国家标准钢，所有钢制部件表面均要求除锈、酸洗、磷化等除锈措施。承重梁为L形钢管30*70*60mm厚度 ≧1.5mm(管子规格大小可大于上述相应尺寸，但不得小于);支架为方管20*30*1.2mm(管子规格大小可大于上述相应尺寸，但不得小于)；

涂装：所有外露金属件表面喷塑前进行抛丸打砂工艺处理，再高压静电喷塑，涂层与金属表面的附着力强，不易腐蚀和脱落，涂装件不得有明显的气泡、流痕、漏底、皱皮和其它损伤。漆膜的附着力，硬度，耐冲击力均达到国家标准。

规格：460*390*12mm

品目号十一：座板（500片）

座板用可弯曲优质多层板热压成型,表面贴优质环保装饰防火板，多层板板厚12mm，要求形状美观、舒适，无起泡、凹陷现象，外观颜色同桌面。

备注：报价含以上所有货物及拆除原有床架、家具等及搬运费等所有费用。